PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 jako distributor, tímto potvrzuje, že dodávané obaly a obalové prostředky jsou uváděny na trh v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR).
1.Identifikace výrobku a účel použití
    
	Katalogové číslo
	Popis výrobku

	af005
	Folie ALU 29cm/300m/9MY/1ks/6ks



· Název výrobku: Hliníková fólie – alobal
· Technická specifikace: 7µm – 30µm
· Země původu vstupní suroviny: EU (Česká republika)
· Účel použití: Materiál může přijít do přímého styku s potravinami obsahující tuk, vodu a se suchými potravinami (včetně čokolády). Dlouhodobý kontakt s výše uvedenými typy potravin je možný po dobu maximálně 6 měsíců při pokojové teplotě. Možnost zahřátí je na teplotu max.175°C po dobu 2 hodin.
· Omezení použití: Alobal není určen k balení a skladování potravin silně kyselých (pH <3,7) a kyselých (pH <4,5)
2. Prohlášení o shodě s předpisy
Výrobce na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše popsaný výrobek je ve shodě s následujícími předpisy:
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 v aktualizovaném znění.
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011, č.2023/2006, č.2024/3190 a č.2025/40 v aktualizovaném znění
· Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktualizovaném znění.
· Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v aktualizovaném znění.
· Pátá hlava druhé části Potravinového kodexu Slovenské republiky pro materiály určené pro styk s potravinami v aktualizovaném znění.
· Směrnice Evropské komise č.82/11/EEC, 85/572/EEC.
· Předpisy pro technické požadavky: Národní nařízení vlády č.173/1997 Sb.a podniková norma PN 4273 25 (Hliníková folie obalová pro potravinářský průmysl).

3. Výsledky testů a analýz (Migrační testy a čistota kovu)
Níže uvedené výsledky vycházejí z protokolů nezávislých akreditovaných laboratoří a dodavatelské dokumentace.
3.1 Čistota materiálu a chemické složení
	Sledovaný parametr
	Jednotka
	Zjištěná hodnota
	Limit (ČSN EN 573-3/
Vyhl. 38/2001

	Obsah hliníku (Al)
	%
	>99,5
	>99,0



3.2 Specifická migrace těžkých kovů a prvků
	Sledovaný prvek
	Jednotka
	Zjištěná hodnota
	Limitní hodnota

	Hliník (Al) – ve schválených simulantech
	mg/kg
	<0,10
	5,0 (případně 1,0 dle CoE)

	Olovo (Pb)
	mg/kg
	<0,01
	0,01

	Kadmium (Cd)
	mg/kg
	<0,002
	0,002

	Rtuť (Hg)
	mg/kg
	<0,005
	0,005



4. Posouzení dle norem o obalech (PPWR a související ČSN)
	Oblast posouzení
	Aplikovaná norma
	Výsledek/Soulad


	Recyklace materiálu
	ČSN EN 13430
	ANO (splňuje)

	Energetické zhodnocení
	ČSN EN 13431
	ANO (splňuje)

	Využití kompostováním a biodegradací
	ČSN EN 13432
	NE

	Opakované použití
	ČSN EN 13429
	NE

	Nebezpečné látky
	ČSN EN 13428
	ANO (neobsahuje nebezpečné látky)

	Těžké kovy
	ČSN CR 13695-1
	ANO (<100ppm)



5. Prohlášení o nepřítomnosti rizikových látek
Výrobce potvrzuje, že produkt neobsahuje následující látky:
· Bisfenol A, ostatní bisfenoly a jejich deriváty
· Ftalátové složky, parabenové a alkylfenolové složky
· Benzopyrenové složky, složky oxidu antimonitého
· Chlorovaný parafín s krátkým řetězcem (SCCP)
· Bromované složky (PBDE, HBCD) a 4,4´diamin-difenyl-methanové složky (MDA)
· Benzofenonové složky (benzofenon, 4-methylbenzofenon, 4-hydroxybenzofenon)
· DEPH, latex, pyrogenní látky, endokrinní disruptory
· Záměrně přidané PFAS, PFAO. ( Látky PFAS nejsou záměrně přidávány do vstupních surovin a nepředpokládá se jejich přítomnost v konečném produktu dle Nařízení EU 2025/40)
· Látky NIAS >0,01%, látky SVHC >0,01%
· Minerální oleje (MOSH, MOAH)

6. Podpis a identifikace oprávněné osoby
Tato deklarace se opírá o interní technickou dokumentaci a protokoly nezávislých akreditovaných laboratoří. Tato dokumentace je archivována a plně k dispozici příslušným kontrolním orgánům. 

V Kamenickém Šenově  31.6.2026
Miroslav Bajgar
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