PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

	Katalogové číslo
	popis

	PASS500-1
	Miska papírová kraft 500ml na salát s plastovým víčkem/20ks/400ks



Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje požadavky následujících právních předpisů:
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (V platném znění);
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (zejména článek 3);
· Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi (GPM) pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami;
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR) o obalech a obalových odpadech;
· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH);
· Zákon č.477/2001 Sb. o obalech (§ 3 a 4).
Výrobky jsou vyrobeny z papírové lepenky vhodné pro styk s potravinami, opatřené povlakem z polyethylenu (PE), za použití validovaného procesu zpracování a tvarování v souladu se zásadami správné výrobní praxe (GPM).

Určení pro styk s potravinami
Prohlášení se vztahuje na papírové misky s PE povlakem určené pro styk s:
· vodnými potravinami;
· kyselými potravinami;
· alkoholickými potravinami;
· tučnými / mastnými potravinami.

Další prohlášení o shodě
· Výrobky jsou vyrobeny z papírové lepenky vhodné pro styk s potravinami, opatřené potravinářsky vyhovujícím povlakem z nízkohustotního polyethylenu (LDPE).
· Ftaláty nejsou do výrobků záměrně přidávány.
· Nanomateriály nejsou při výrobě záměrně používány.
· Výrobky jsou vyráběny bez záměrného použití bisfenolů včetně BPA a dalších regulovaných bisfenolů.
· Byly provedeny cílené zkoušky PFAS v rámci protokolu TÜV Rheinland 
č.IT266144 001.
· Dodateční protokol J.S.Hamilton Poland č.684607/26/WAW uvádí celkový obsah fluoru 43+- 11 mg/kg při stanoveném kritériu ≤50 mg/kg, s výsledkem VYHOVUJE (PASS) 
· Případné látky, které nejsou záměrně přidávány (NIAS), byly posouzeny podle článku 3 nařízení (ES) č.1935/2004 a příslušných požadavků nařízení (EU) č.10/2011 bez identifikace bezpečnostního rizika.
· Obsah šestimocného chromu: Protokol J.S.Hamilton Poland č.684607/26/WAW uvádí obsah Cr(VI) <0,005mg/kg.

Výsledky migračních zkoušek
Shoda výrobků byla ověřena migračními zkouškami provedenými nezávislou akreditovanou laboratoří TÜV Rheinland pod čísly protokolů IT266144 001 a IT266144 002. Zkušební program byl navržen tak, aby posoudil migrační chování reprezentativních výrobků za nejhorších předvídatelných podmínek použití.

	Zkoušený parametr
	Podmínky zkoušky
	Požadavek
	Výsledek
	Hodnocení

	Celková migrace – Simulant B (3% kys.octová)
	
10 dní / 40°C
	
≤ 10 mg/dm2
	
< 2mg/dm2
	
Vyhovuje

	Celková migrace – Simulant B (3% kys.octová)
	
2 h / 100°C
	
≤ 10 mg/dm2
	
< 2mg/dm2
	
Vyhovuje

	Celková migrace – 95% ethanol
	
10 dní / 40°C
	
≤ 10 mg/dm2
	
< 2mg/dm2
	
Vyhovuje

	Celková migrace – 95% ethanol
	
2 dny / 60°C
	
≤ 10 mg/dm2
	
< 2mg/dm2
	
Vyhovuje

	Celková migrace - Isooktan
	
2 dny / 20°C
	
≤ 10 mg/dm2
	
< 2mg/dm2
	
Vyhovuje

	Celková migrace - Isooktan
	
1,5 h / 60°C

	
≤ 10 mg/dm2
	
3,6mg/dm2
	
Vyhovuje

	Organoleptické vlastnosti 
(pach a chuť)
	
DIN 10955:2024
	
bez zhoršení
	
Pach: 1 
Chuť: 1
	
Vyhovuje

	Specifická migrace regulovaných kovů
	
ICP - MS
	
V rámci SML
	
V rámci limitů
	
Vyhovuje

	Primární aromatické aminy (PAA)
	
LC – MS/MS
	
≤ 0,01 mg/dm2
	
< 0,01mg/dm2
	
Vyhovuje

	Bisfenoly včetně BPA
	
LC – MS/MS
	
≤ 0,001 mg/dm2
	
<0,001mg/dm2
	
Vyhovuje

	Cílené PFAS
	DIN EN 17681-1:2025
	Dle protokolu
	Pod mezí LOQ
	Vyhovuje

	NIAS screening
	LC-MS / 
GC-MS
	Posouzení rizika

	
Bez rizik
	
Vyhovuje




Podmínky použití: Čas a teplota
Podpůrné laboratorní zkoušky pokrývají teploty od 20°C do 100°C v závislosti na potravinovém simulantu. Skutečné podmínky použití musí odpovídat specifikaci konkrétního výrobku.
Výrobky nejsou určeny:
· Skladování v mrazáku;
· Použití v běžné troubě;
· Použití pod grilem;
· Přímý kontakt s otevřeným plamenem.

Poměr plochy styku s potravinami k objemu byl posuzován při konvenčním poměru 10 dm2 na 1 litr potraviny.

Látky s dvojím použitím, alergeny a skladování
· Látky s dvojím použitím: Splňují příslušné požadavky evropských právních předpisů pro potraviny.
· Alergeny a živočišný původ: Žádný z alergenů uvedených v příloze II nařízení (EU) č.1169/2011 ani složky živočišného původu nejsou při výrobě záměrně použity. Výrobky jsou vhodné pro veganské použití.
· Recyklovaný plast: V PE povlaku deklarovaných výrobků není použit recyklovaný polyethylen.
· Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla bližších než 2 m.

V Kamenickém Šenově dne 10.8.2026
Miroslav Bajgar
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