PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ( DECLARATION OF CONFORMITY)
Výrobky z papíru a lepenky určené pro styk s potravinami vyráběné z papírové lepenky s PE vrstvou
Vydáno firmou Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 na základě technické dokumentace výrobce

	1
	Datum prohlášení
	26.8.2026

	2
	Identifikace materiálů, předmětů, meziproduktů nebo látek určených k jejich výrobě
	Toto prohlášení o shodě se vztahuje na papírové/PE misky uvedené v tomto dokumentu a dodávané firmou Miroslav Bajgar jako distributorem. Firma Miroslav Bajgar neuvádí tyto misky na trh pod vlastním jménem ani ochrannou známkou. Toto prohlášení vydává firma Miroslav Bajgar na základě technické dokumentace výrobce, prohlášení dodavatelů a zkušebních protokolů z akreditovaných laboratoří.

Výrobky jsou vyráběny z papírové lepenky vyhovující pro styk s potravinami, potažené polyethylenem (PE), za použití stejného validovaného procesu konverze a tvarování v souladu se správnou výrobní praxí (GMP).

Prohlášení se vztahuje na papírové/PE misky určené pro styk  s vodnými, kyselými, alkoholickými a mastnými/tuk obsahujícími potravinami za podmínek stanovených v tomto prohlášení.

Výrobky zahrnuté v tomto prohlášení patří do stejné rodiny papírových/PE produktů. Výrobce doložil, že všechny deklarované papírové misky jsou vyráběny podle stejné receptury/složení od schválených dodavatelů surovin, se stejným složením PE vrstvy, ze stejných podmínek konverze a tvarování a s identickými výrobními kontrolami.

	Výrobky zahrnuté v tomto prohlášení:
· Miska papírová kraft 500ml na salát s plastovým víčkem
· Miska papírová kraft 750ml na salát s plastovým víčkem
· Miska papírová kraft 750ml na salát bez plastového víčka
· Miska papírová kraft 1000ml na salát s plastovým víčkem
Poznámka: Jakékoliv PP víčko dodávané s miskou je samostatným PP výrobkem a není kryto tímto prohlášením o shodě  pro papírové/PE misky ani jeho výsledky migračních zkoušek.

	Výrobky lišící se pouze rozměry, objemem, tloušťkou stěny, geometrií, barvou nebo obchodním označením jsou zahrnuty, pokud jsou vyráběny za doložených společných podmínek a receptur a nevykazují vyšší předvídatelný migrační potenciál.




	3
	Produktová rodina krytá tímto prohlášením
	Toto prohlášení se vztahuje na deklarovanou rodinu výrobků z papíru/PE: papírové misky, polévkové misky, salátové misky, misky na potraviny a nádoby vyrobené ze stejné lepenky a PE vrstvy.
Výrobce doložil, že všechny výrobky v této rodině využívají stejnou recepturu/složení, složení lepenky i PE potahu, schválené dodavatele surovin, tiskařské barvy/lepidla (kde je relevantní), proces konverze a tvarování a výrobní kontroly.
Výrobky se mohou lišit rozměry, objemem, tloušťkou stěny, barvou, geometrií, designem či obchodním označením. Tyto odchylky nemají vliv na shodu, za předpokladu, že zamýšlené podmínky kontaktu s potravinami nevytvářejí vyšší předvídatelný migrační potenciál. 

	4
	Potvrzení, že materiály a předměty splňují příslušné požadavky
	Reprezentativním testovaným výrobkem je papírová/PE miska, testovaná ve zprávách TÜV Rheinland za dne 6.7.2026. Na doloženém základě výše lze výsledky vztáhnout na celou deklarovanou rodinu papírových/PE misek.
Doplňující testování obsahu materiálů bylo provedeno na vzorku papírová miska 750ml kraft lepenka s PE vrstvou, ve zkušebním protokolu laboratoře J.S.Hamilton Poland Sp. Z o.o. č.684607/26/WAW ze dne 13.8.2026 (stanovení celkového fluoru a šestimocného chromu Cr VI).
4.1. Potvrzení o shodě s předpisy
Společnost Miroslav Bajgar potvrzuje, že výrobky splňují platné požadavky následujících právních předpisů:
· Nařízení (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (včetně článků 3, 11, 15, 16 a 17);
· Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (GMP);
· Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, v platném znění (ve vztahuk PE potahu a plastovým složkám);
· Nařízení Komise (EU) 2020/1245, (EU) 2023/1442 a (EU) 2025/351;
· Nařízení (EU) 2025/40 (PPWR) o obalech a obalových odpadech (informace dle čl.16(1));
· Doporučení BfR XXXVI – Papír a lepenka pro materiály přicházející do styku s potravinami (pro papírový substrát);
· Nařízení Komise (EU) 2024/3190 o použití bisfenolu A (BPA) a dalších bisfenolů v materiálech pro styk s potravinami;
· Nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH);
· Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR);
· Švýcarská vyhláška SR 817.023.21 o tiskařských barvách (pouze u potištěných výrobků).

4.2. Doplňující prohlášení o shodě
* ftaláty, nanomateriály a bisfenoly (včetně BPA) nejsou záměrně přidávány při výrobě.
* Cílené testování PFAS doloženo protokolem TÜV Rheinland IT266144 001. Doplňkový protokol J.S.Hamilton č.684607/26/WAW uvádí celkový fluor 43 +- 11 mg/kg (kritérium ≤50 mg/kg, výrok VYHOVUJE/PASS) pro misku 750ml.
* obsah šestimocného chromu dle J.S.Hamilton 
Cr(VI) < 0,005 mg/kg.
*Nezáměrně přidané látky (NIAS) byly posouzeny v souladu s čl.3 nařízení (ES) č.1935/2004.

4.3. Role dle PPWR a informace dodavatele
Tento dokument slouží jako prohlášení o shodě materiálů pro styk s potravinami a poskytuje informace dodavatele dle článku 16(1) nařízení (EU) 2025/40 (PPWR). Pokud zákazník misky plní nebo uvádí na trh pod svým jménem, musí sám stanovit a splnit své povinnosti výrobce dle PPWR.

	5
	Informace o látkách s omezením (příloha I nařízení (EU) č.10/2011)
	Látky podléhající omezením  a/nebo specifikacím dle nařízení (EU) č.10/2011 splňují příslušné specifické migrační limity (SML), limit celkové migrace (OML) a další omezení za zamýšlených podmínek použití.
Byly hodnoceny následující parametry:
· Celková migrace (simulant B, 95% ethanol, isooktan);
· Specifická migrace regulovaných kovových prvků;
· Primární aromatické aminy (PAA);
· Bisfenoly (včetně BPA) dle nařízení (EU) 2024/3190;
· PFAS látky, celkový fluor a šestimocný chrom Cr(VI);
· Nezáměrně přidané látky (NIAS) a senzorické/organoleptické vlastnosti.
Materiály záměrně neobsahují epoxidované deriváty jako BADGE, BFDGE nebo NOGE.

	6
	Údaje o látkách podléhajících omezení v potravinách (experimentální data)

























































	Přehled analytických výsledků migračních zkoušek:
	Parametr zkoušky
	Podmínky
/metoda
	Limit
	Výsledek
	Hodnocení

	Celková migrace – Simulant B (3% kyselina octová)
	

10 dní /40°C
	

≤10mg/dm2
	

<2mg/dm2
	

VYHOVUJE

	Celková migrace – tukový simulant (95% ethanol)
	

10 dní /40°C
	

≤10mg/dm2
	

<2mg/dm2
	

VYHOVUJE

	Celková migrace – Alternativní tukový simulant (isooktan)
	

2dny/20°C
	

≤10mg/dm2
	

<2mg/dm2
	

VYHOVUJE

	Celková migrace – Simulant B (3% kyselina octová)
	


2hod/100°C
	


≤10mg/dm2
	


<2mg/dm2
	


VYHOVUJE

	Celková migrace – Tukový simulant (95%ethanol
	

10dní/60°C
	

≤10mg/dm2
	

<2mg/dm2
	

VYHOVUJE

	Celková migrace – Alternativní tukový simulant (isooktan)
	


1,5h/60°C
	


≤10mg/dm2
	


3,6mg
/dm2

	


VYHOVUJE

	Senzorické vlastnosti (vůně a chuť)
	
DIN
10955:2024
	
Beze změn
(max.3)
	
Zápach: 1
Chuť: 1
	
VYHOVUJE


	Specifická migrace těžkých kovů
	
ICP-MS
	
Dle SML
	
V mezích SML
	
VYHOVUJE


	Primární aromatické aminy PAA)
	
LC-MS/MS
	
≤0,01mg/kg
	
<0,01mg/kg
	
VYHOVUJE

	Bisfenoly (včetně BPA)

	
LC-MS/MS
	
≤0,001mg
/kg
	
<0,001mg
/kg
	
VYHOVUJE

	Cílené PFAS (vybrané analyty)
	
DIN EN
17681-1:2025
	
Pod mezí 
LOQ
	
Pod mezí
LOQ
	
VYHOVUJE

	Screening NIAS (nezáměrné látky)
	
LC-MS/
GC-MS
	
Toxikologické posouzení
	
Bez bezpečnostních rizik
	
VYHOVUJE



(i) Druhy potravin určené pro styk s výrobky:
Výrobky jsou shodné pro přímý styk s těmito kategoriemi potravin:
· Vodné potraviny;
· Kyselé potraviny;
· Alkoholické potraviny;
· Mastné a tuk obsahující potraviny.

Výrobky jsou určeny k jednorázovému použití.

(ii) Doba a teplota zpracování a skladování při styku s potravinami:
Standardizované laboratorní podmínky pokrývají teploty od 20°C do 100°C v závislosti na potravinovém simulantu.
Omezení použití: Výrobky nejsou určeny pro použití v běžné troubě, ke grilování, pro přímý kontakt s otevřeným ohněm ani pro dlouhodobé mražené skladování, pokud není ve specifickém technickém listu uvedeno jinak.
(iii) Poměr povrchu přicházejícího do styku s potravinami k objemu:
Byl použit konvenční poměr 10 dm2 povrchu na 1 litr potraviny v souladu s nařízením (EU) č.10/2011.


	8
	Specifické migrační limity (SML)
	Analytické výsledky potvrzují, že výrobky splňují veškeré platné specifické migrační limity (SML) dle nařízení (EU) č.10/2011. Všechny naměřené hodnoty byly hluboko pod zákonnými limity.

	9
	Látky, které nebyly záměrně použity
	Při výrobě produktů nebyly záměrně použity následující látky; bisfenoly (včetně BPA), PFAS látky, ftaláty, primární aromatické aminy (PAA), epoxidové deriváty (BADGE, BFDGE, NOGE), látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC dle REACH), uměle vyrobené nanomateriály ani minerální oleje (MOSH/MOAH).

	10
	Látky dvojího užití a další prohlášení
	· Látky dvojího užití: v souladu s platnou legislativou
· Alergeny: Žádný z alergenů uvedených v příloze II nařízení (EU) č.1169/2011 není záměrně použit
· Původ: Žádné složky živočišného původu. Výrobky jsou vhodné pro vegany.
· Recyklovaný plast: V plastovém PE potahu není použit recyklovaný polyethylen.

	11
	Platnost prohlášení
	Toto prohlášení o shodě zůstává v platnosti, dokud nedojde k podstatným změnám v surovinách, dodavatelích, výrobním procesu, složení produktů, zamýšlených podmínkách použití nebo v platné evropské legislativě,

	12-13
	Distributor a odpovědná osoba
	Miroslav Bajgar
Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov
IČ48283550






V Kamenickém Šenově dne 12.8.2026
Miroslav Bajgar
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