Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550

(informace o výrobci nebudeme uvádět)

Prohlášení o shodě

| Katalogové číslo | popis |
| --- | --- |
| CVC16 | Lžička plastová černá 13,3cm opakovaně použitelná(CVC16)/100ks/2000ks |

Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky z plastů vyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Výrobky splňují příslušné požadavky stanovené v Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Výrobky dále splňují příslušné požadavky Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami a Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovoanou klasifikací ohledně specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.

Výrobky jsou v souladu s těmito směrnicemi:

- 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

- 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

Výrobky jsou v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno. Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.

Výše uvedené výrobky  neobsahují potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 nařízení PPWR, včetně těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, Cr(VI)).

Materiálové složení:

Výše uvedené produkty jsou vyrobeny z polystyrenu (PS) s příměsí černého barviva. Výrobek je certifikovaný pro opakované použití ( až 125 mycích cyklů).

Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.

| Odpornosc naczyn kuchennych na mechaniczne smywanie Mechanical dishwashing resistence of utensils | Jednotka Unit | Oceniane cechy: Kolor, blyszczaca powierschnia, zmatowienia, odporne osady i warstwy opalizujace, inny wyglad- deformacje Evalusted Features: colour, glossy surface, tarnish, resistant deposits and iridescent layers, other appearance-deformation |
| --- | --- | --- |
| Sztucce PS transparent (lyzka, lyzecka, wiedelec, nož) Transparent PS cutlery (spoon, teaspoon, fork, knife) | Stopien Degree | 0 |
| Sztucce PS biele(lyzka, lyzeczka, wiedelec, nož) White PS cutlery (spoon, teaspoon, fork, knife) | Stopien Degree | 0 |
| Sztucce PS czarne(lyzka, lyzeczka, wiedelec, nož) Black PS cutlery (spoon, teaspoon, fork, knife) | Stopien Degree | 0 |

Migrační testy:

Celková migrace i specifické migrace jsou pod zákonnými limity.

Zkoušky byly provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.

Celková migrace:

| Rodzaj badania Test (PN-EN 1186-1:2005 | Plyn modelowy Food simulant | Warunki kontaktu Contact conditions | Kryterium migracji Migration criterion (mg/dm2) | OceneZgodnosci Result of conformity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-Pierwsze badanie/First test M2-Drigie badanie/Secound test M3-trzacie badanie/Third test | 10% etanol 10%ethanol | 2h / 70°C | ≤ 10 | Zgodny / Pass |
| M1-Pierwsze badanie/First test M2-Drigie badanie/Secound test M3-trzacie badanie/Third test | 3% kwas octowy 3%acetic acid | 2h / 70°C | ≤ 10 | Zgodny / Pass |
| M1-Pierwsze badanie/First test M2-Drigie badanie/Secound test M3-trzacie badanie/Third test | 95% etanol 95% ethanol | 4h / 60°C | ≤ 10 | Zgodny / Pass |
| M1-Pierwsze badanie/First test M2-Drigie badanie/Secound test M3-trzacie badanie/Third test | Izooktan isooctane | 0,5h / 40°C | ≤ 10 | Zgodny / Pass |

Specifická migrace:

| Difosfonian tetrakis (2,4-di-tert-butylo-fenylo)-4,4-bifenylylenu (CAS:38613-77-3; Ref.:92560) | Plyn modelowy Food simulant | Warunki kontaktu Contact conditions | Kryterium migracji Migration criterion (mg/dm2) | OceneZgodnosci Result of conformity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-Pierwsze badanie/First test M2-Drigie badanie/Secound test M3-trzacie badanie/Third test | 95% etanol 95% ethanol | 2h / 60 °C | ≤ 18 | Zgodny / Pass |
| Pierwiastki wg.Zsl.II do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 10/2011 Elements Of Annex II to Commission Regulation (EU) No 10/2011 Li, Na, Hg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Ba, La, Eu, Gd, Tb, Hg, Pb, suma lantanowcow – EU, Gd, La, Tb |  |  |  |  |
| M1-Pierwsze badanie/First test M2-Drigie badanie/Secound test M3-trzacie badanie/Third test | 3% kwas octowy 3% acetic acid | 2h / 100°C | Wg.Rozp.10/2011 According to Reg. 10/2011 | Zgodny / Pass |

Nejsou obsaženy žádné SML látky (SML (mg/kg)- specifický migrační limit platný pro danou látku, vyjádřený v mg na 1kg potraviny).

Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:

6 dm2/ 1 kg

Duální látky:

Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady „dvojího užití“. Splňují požadavky nařízení (ES) č.1333/2008.

Výrobky neobsahují SVHC a splňují požadavky nařízení (ES) č.1907/2006 v platném znění. Podle současného stavu techniky nepodléhají hotové výrobky vyrobené ze surovin a směsí od našich dodavatelů registraci ani oznámení podle nařízení REACH.

Hotové výrobky vyrobené z biologického materiálu WPC byly testovány a hodnoceny z hlediska migrace NIAS ve spolupráci se schválenou laboratoří. Výsledky testů neprokázaly přítomnost těchto látek.

NIAS= nezáměrné chemické látky, které jsou přítomny v materiálech určených pro styk s potravinami (FCM) nebo v předmětech určených pro styk s potravinami FCA, ale nebyly záměrně přidány během výrobního procesu.

PFAS látky:

Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány.

Těžké kovy:

Výše uvedené výrobky neobsahují potenciálně nebezpečné látky v koncentracích překračujících limity stanovené v čl.5 odst.4 nařízení PPWR, včetně těžkých kovů ( Pb, Cd, Hg, Cr(VI)).

Typy potravin, které jsou určeny pro styk s příbory:

Veškeré typy potravin – suché, vodnaté, horké, studené, kyselé, mastné, tučné potraviny.

Použití:

Výrobek je vhodný pro styk s horkými potravinami do těchto teplot: +70°C po dobu ne delší než 2 hodiny, +100°C po dobu ne delší než 15 minut.

Výrobek je možno použít při nižších teplotách do -5°C ( pro nižší teplotu nemáme k dispozici data).

Výrobek je vhodný pro mytí v myčce (až 125 cyklů).

Skladování:

Výrobek se musí skladovat v suchu při teplotě od -5°C do + 40°C.

Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením (UV záření)

Prohlášení o shodě je vystaveno na základě prohlášení výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.

V Kamenickém Šenově dne 08.04.2026

Miroslav Bajgar