Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550


	Katalogové číslo
	Popis

	Sr01
	Sáček HDPE v roli 20x30cm silný/500ks/10.000ks 





TECHNICKÝ LIST A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE
· Výrobce: V & CH OBAL, s.r.o., Lomnička 119, 666 01 Tišnov, IČ26944537
· Produktová skupina: Polyetylenová fólie vysokohustotní (HDPE)
· Varianta produktu: Transparentní / bezbarvá a barevná folie ( 6 barevných modifikací)
· Účel použití: Průmyslové, skupinové a potravinářské balení
· Datum účinnosti: 12.srpna 2026


1. MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ A STRUKTURA
· Základní polymer: 100% Panenský polyetylen s vysokou hustotou (HDPE/PE-HD) – typ PE-HD LITEN (ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.)
· Recyklovaný podíl (PCR): 0% (výrobek je vyroben výhradně z primární suroviny, neobsahuje recyklát).
· Aditiva a barviva: Výrobek se dodává v provedení transparentním nebo v 6 barevných variantách s využitím certifikovaných potravinářských koncentrátů od dodavatele Sembodja Česká republika, s.r.o.:
1.Modrá – koncentrát modrý 4825
2.Modrá – koncentrát modrý 5108
3.Zelená – koncentrát zelený 4128
4.Žlutá – koncentrát žlutý 3105
5.Černá – koncentrát černý 8015
6.Červená – koncentrát červený 3281


2. LEGISLATIVNÍ SHODA S NAŘÍZENÍM (EU) 2025/40 (PPWR)
Tento produkt v transparentním i barevném  provedení plně vyhovuje všem požadavkům nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) účinného od 12.srpna 2026.
· Per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS) – Článek 5 odst.5

· Záměrné přidávání: Do výrobního procesu, do vstupní suroviny PE-HD LITEN ani do žádného ze 9 uvedených barevných koncentrátů Sembodja nebyly dle receptur výrobců záměrně přidány žádné látky typu PFAS, PFOS, PFOA, PFCA, PFHxS ani PFHxA.
· Obsah celkové fluoru: Celkový obsah organického fluoru na základě specifikací dodavatelů nepřesahuje limitní hodnotu nařízení (50mg/kg/ppm). U základního polymeru je obsah pod limitem detekce 5 ppm, což zajišťuje bezpečnou rezervu.


· Těžké kovy – Článek 5 odst.4 
· Součet koncentrací olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu Cr(VI)) v transparentním i barevném produktu (včetně použitých pigmentů a aditiv) nepřesahuje limit 100mg/kg(ppm).
· Garantované hodnoty prvků (surovina + barviva):
Kadmium (Cd): < 10 ppm
Rtuť (Hg): < 10 ppm
Olovo (Pb): < 10 ppm
Chrom (Cr): < 10 ppm   

· Recyklovatelnost a konec životnosti
· Materiálový proud: Výrobek je 100% recyklovatelný v rámci standardních mechanických recyklačních procesů pro polyolefiny (kód třídění: 02-PE-HD). Použitá barviva nemají negativní vliv na kvalitu výsledného recyklátu.
·  Dotřiďování (NIR detekce): Transparentní i barevné folie (včetně varianty s koncentrátem černým 8015) jsou navrženy a testovány tak, aby byly bez omezení detekovatelné optickými NIR (blízká infračervená) třídícími senzory na automatizovaných třídících linkách a nezpůsobovaly komplikace při separaci.
· Kompostovatelnost: Výrobek není kompostovatelný ani biologicky rozložitelný. Je určen výhradně pro materiálovou recyklaci nebo energetické využití.


3. ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST (STYK S POTRAVINAMI)
· Produkt splňuje požadavky Nařízení (ES) č.1935/2004 a nařízení Komise (EU) č.10/2011 pro styk se všemi typy potravin.
· Specifické migrační limity (SML): Všechny monomerové složky (např.hex-1-en, CAS 592-41-6) z materiálu PE-HD LITEN i aditiva obsažená v koncentrátech Sembodja bezpečně vyhovují specifickým migračním limitům při technologickém dávkování.
· Čistota a minerální oleje: Přítomné stopové minerální oleje (MOSH/POSH) bezpečně vyhovují limitům stanoveným evropskou legislativou. Ověřeno Atestem ITC Zlín č.472117993-1.


4. FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI (Typické hodnoty)

· Hustota materiálu: cca 0,945- 0,965 g / cm3
· Rozsah tlouštěk fólie: 5-80 µm
· Vzhled a barva: Transparentní (přirozený polomatný povrch) nebo rovnoměrně zabarvený dle zvoleného koncentrátu Sembodja (modrá, zelená, žlutá, černá, červená).
· Zápach: Bez cizího zápachu.


V Kamenickém Šenově dne 12.8.2026
Miroslav Bajgar
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