Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ 48283550

| Katalogové číslo | Popis |
| --- | --- |
| Sr04 | Sáček HDPE v roli 30x40cm silný/500ks/7500ks |

TECHNICKÝ LIST A MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- Výrobce: V & CH OBAL, s.r.o., Lomnička 119, 666 01 Tišnov, IČ26944537

- Produktová skupina: Polyetylenová fólie vysokohustotní (HDPE)

- Varianta produktu: Transparentní / bezbarvá a barevná folie ( 6 barevných modifikací)

- Účel použití: Průmyslové, skupinové a potravinářské balení

- Datum účinnosti: 12.srpna 2026

- MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ A STRUKTURA

- Základní polymer: 100% Panenský polyetylen s vysokou hustotou (HDPE/PE-HD) – typ PE-HD LITEN (ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.)

- Recyklovaný podíl (PCR): 0% (výrobek je vyroben výhradně z primární suroviny, neobsahuje recyklát).

- Aditiva a barviva: Výrobek se dodává v provedení transparentním nebo v 6 barevných variantách s využitím certifikovaných potravinářských koncentrátů od dodavatele Sembodja Česká republika, s.r.o.:

1.Modrá – koncentrát modrý 4825

2.Modrá – koncentrát modrý 5108

3.Zelená – koncentrát zelený 4128

4.Žlutá – koncentrát žlutý 3105

5.Černá – koncentrát černý 8015

6.Červená – koncentrát červený 3281

- LEGISLATIVNÍ SHODA S NAŘÍZENÍM (EU) 2025/40 (PPWR)

Tento produkt v transparentním i barevném  provedení plně vyhovuje všem požadavkům nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) účinného od 12.srpna 2026.

- Per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS) – Článek 5 odst.5

- Záměrné přidávání: Do výrobního procesu, do vstupní suroviny PE-HD LITEN ani do žádného ze 9 uvedených barevných koncentrátů Sembodja nebyly dle receptur výrobců záměrně přidány žádné látky typu PFAS, PFOS, PFOA, PFCA, PFHxS ani PFHxA.

- Obsah celkové fluoru: Celkový obsah organického fluoru na základě specifikací dodavatelů nepřesahuje limitní hodnotu nařízení (50mg/kg/ppm). U základního polymeru je obsah pod limitem detekce 5 ppm, což zajišťuje bezpečnou rezervu.

- Těžké kovy – Článek 5 odst.4

- Součet koncentrací olova (Pb), kadmia (Cd), rtuti (Hg) a šestimocného chromu Cr(VI)) v transparentním i barevném produktu (včetně použitých pigmentů a aditiv) nepřesahuje limit 100mg/kg(ppm).

- Garantované hodnoty prvků (surovina + barviva):

Kadmium (Cd): < 10 ppm

Rtuť (Hg): < 10 ppm

Olovo (Pb): < 10 ppm

Chrom (Cr): < 10 ppm

- Recyklovatelnost a konec životnosti

- Materiálový proud: Výrobek je 100% recyklovatelný v rámci standardních mechanických recyklačních procesů pro polyolefiny (kód třídění: 02-PE-HD). Použitá barviva nemají negativní vliv na kvalitu výsledného recyklátu.

- Dotřiďování (NIR detekce): Transparentní i barevné folie (včetně varianty s koncentrátem černým 8015) jsou navrženy a testovány tak, aby byly bez omezení detekovatelné optickými NIR (blízká infračervená) třídícími senzory na automatizovaných třídících linkách a nezpůsobovaly komplikace při separaci.

- Kompostovatelnost: Výrobek není kompostovatelný ani biologicky rozložitelný. Je určen výhradně pro materiálovou recyklaci nebo energetické využití.

- ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST (STYK S POTRAVINAMI)

- Produkt splňuje požadavky Nařízení (ES) č.1935/2004 a nařízení Komise (EU) č.10/2011 pro styk se všemi typy potravin.

- Specifické migrační limity (SML): Všechny monomerové složky (např.hex-1-en, CAS 592-41-6) z materiálu PE-HD LITEN i aditiva obsažená v koncentrátech Sembodja bezpečně vyhovují specifickým migračním limitům při technologickém dávkování.

- Čistota a minerální oleje: Přítomné stopové minerální oleje (MOSH/POSH) bezpečně vyhovují limitům stanoveným evropskou legislativou. Ověřeno Atestem ITC Zlín č.472117993-1.

- FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI (Typické hodnoty)

- Hustota materiálu: cca 0,945- 0,965 g / cm3

- Rozsah tlouštěk fólie: 5-80 µm

- Vzhled a barva: Transparentní (přirozený polomatný povrch) nebo rovnoměrně zabarvený dle zvoleného koncentrátu Sembodja (modrá, zelená, žlutá, černá, červená).

- Zápach: Bez cizího zápachu.

V Kamenickém Šenově dne 12.8.2026

Miroslav Bajgar