Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550
(informaci o výrobci nebudeme uvádět)
Prohlášení o shodě
Produkt
	Katalogové číslo
	Název

	nz001
	Nůž plastový PS 18 cm bílý light opakovatelně použitelný/50ks/2000ks




Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky z plastů vyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Výrobky splňují příslušné požadavky stanovené v Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Výrobky dále splňují příslušné požadavky Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
Výrobky jsou v souladu s těmito směrnicemi:
· 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
· 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
Výrobky jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno.
Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.

Materiálové složení:
Výše uvedené produkty jsou vyrobeny ze 100% virgin polystyrenu (GPPS).
Výrobek je certifikovaný pro opakované použití (až 125 mycích cyklů).
Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.


Migrační testy:
Celková migrace i specifické migrace jsou pod zákonnými limity.
Zkoušky byly provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.
Celková migrace:
	Overall Migration with 3% Acetic acid for Plastic Materials in Contact with Foodstuffs per Commission Regulation (EU) No.2020/1245/*

	Test Method
	With reference to Commission Regulation (EU)No 10/2011 of 14 january 2011 Annex III and Annex V for selection of condition and EN-1186-1 for selection of test method

	
	EN 1186-9 aqueous food simulants by article filling method

	Test Conditions:
	2 hours at 70°C
	(3 Migration)

	Simulant Used:
	3% Acetic Acid (V/V) aqueous Solation

	

	Result(s) (mg/dm2)

	
	1001

	
	1. Migration
	2.Migration
	3.Migration

	Trial 1:
	<2,5
	<2,5
	<2,5

	Trial 2:
	<2,5
	<2,5
	<2,5

	Trial 3:
	<2,5
	<2,5
	<2,5

	Average:
	<2,5
	<2,5
	<2,5

	Conclusion:
	Pass

	

	Note(s):
	n.d.=not detected

	
	°C = degree Celsius

	
	mg/kg = miligram per kilogram of foodstuff in contact with

	
	mg/dm2 = miligram per square decimetr of foodstuff in contact with

	

	Reporting Limit:
Permissible Limit:
	2,5 mg/dm2

	
	10 mg/dm2

	

	Remark(s):
	1. Permissible limit specified by Commission Regulation (EU) No10/2011 of 14 january 2011 with amendments

	
	2. Analytical tolerance of aqueous simulant sis 2mg/dm2 or12 mg/kg.

	
	3. Test condition &simulant were specifed by client/according to Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 with amendments

	
	4. The volume of simulant use dis 0,08 L.

	
	5. The ratio of surface area to volume ratio is 0,4dm2 per 1 kg of foodstuff in contact with.

	
	6. Total food contact surface area of whole article is applied is the calculation of the result according to Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 Article 17.

	
	7. Only food contact surface area of cap, gaskets, stopper or similar sealing article is applied in the calculation of the result.



Overall Migration Test for Plastic Materials in Contact with Foodstuffs – Commission Regulation (EU) No.2020/1245
Test Method:                     EN 1186-1:2002 Total Immersion Method
Test Condition:                Vegetable Oil, 2 Hour, 70°C, 3.cycle
	

Simulant Used
	

Unit
	Result
	
Maximum Allowable
Limit (3.)

	
	
	1001
	

	
	
	1 st Migrate
	2 nd Migrate
	3 rd Migrate
	

	Food contact surface area
	dm2
	0,5
	-

	Volume of simulant used
	ml
	50
	-

	Olive oil
	mg/dm2
	<5
	<5
	<5
	10

	
Conclusion
	
-
	
PASS
	
-

	

	

Simulant Used
	

Unit
	Result
	
Maximum Allowable
Limit (3.)

	
	
	1002
	

	
	
	1 st Migrate
	2 nd Migrate
	3 rd Migrate
	

	Food contact surface area
	dm2
	0,5
	-

	Volume of simulant used
	ml
	50
	-

	Olive oil
	mg/dm2
	<5
	<5
	<5
	10

	
Conclusion
	
-
	
PASS
	
-



Specifické migrace:
Nejsou obsaženy žádné SML látky (SML (mg/kg) – specifický migrační limit platný pro danou látku, vyjádřený v mg látky na 1kg potraviny).
Specifle Migration of Heavy Metals for Plastic Materials in Contact with Foodstuffs – Commission Regulation (EU) 2020/1245
Test Condition:                3% Acetic acid, 70°C, 2h, 3.cycle
	
Parameter
	Simulant Use
	Unit
	Result
	Maximum Allowable Limit

	
	
	
	1001
	

	Food contact surface area
	-
	dm2
	0,4
	-

	Volume of simulant used
	-
	ml
	80
	-

	Aluminium (Al)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	1

	Barium (Ba)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	1

	Cobalt (Co)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,01
	0,05

	Copper (Cu)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,5
	5

	Iron (Fe)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<5
	48

	Lithium (Li)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,6

	Mangenese (Mn)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,6

	Zinc (Zn)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<3
	5

	Nikkel (Ni)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,02

	Antimony (Sb)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,04

	Europium (Eu)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,05

	Gadolinium (Gd)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,05

	Lanthanum (La)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,05

	Torbium (Tb)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	0,05

	Sum of Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Lanthanum (La) and Terbium (Tb)
	
3% Acetic acid
	
mg/kg
	
<0,1
	
0,05

	Arsenic (As)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	ND

	Cadmium (Cd)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,002
	ND(0,002)

	Chromium (Cr)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	ND

	Lead (Pb)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	ND

	Mercury (Hg)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,1
	ND

	Tungsten Oxide (WO3)
	3% Acetic acid
	mg/kg
	<0,4
	0,05

	Conclusion
	-
	-
	PASS
	-



Specific Migration of Bisphenol A for Plastic Materials in Contact with Foodstuff – Commission Regulation (EU) 2020/1245
Test Condition:    3%Acetic acid, 2 hours at 70↑8C (3.cycle)
	
Parametr
	
Simulant Use
	
Unit
	Result
	Maximum Allowable Limit

	
	
	
	1001
	

	Food contact surface area
	-
	dm2
	0,4
	-

	Volume of simulant used
	-
	ml/g
	0,08
	
0,05

	
	3%cetic acid
	mg/l
	<0,01
	

	Conclusion
	-
	-
	PASS
	-

	
Parametr
	
Simulant Use
	
Unit
	Result
	Maximum Allowable Limit

	
	
	
	1002
	

	Food contact surface area
	-
	dm2
	0,6
	-

	Volume of simulant used
	-
	ml/g
	0,1
	
0,05

	
	3%cetic acid
	mg/l
	<0,01
	

	Conclusion
	-
	-
	PASS
	-



Specific Migration of Phthalates for Plastic materials in Contact with Foodstuffe – Commission Regulation (EU) 2020/1245
Test Condition:            3% Acetic acid, 2 hours at 70°C (3.cycle)
	
Parametr
	
Simulant Use
	
Unit
	Result
	Maximum Allowable Limit

	
	
	
	1001
	

	Butyl benzyl phthalate (BBP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,3
	30

	Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,3
	1,5

	Dibutyl phthalate (DBP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,3
	0,3

	Di-iso-decyl phthalate (DIDP) and di-iso-nonyl phthalate (DINP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,6
	9

	Conclusion
	-
	-
	PASS
	-



	
Parametr
	
Simulant Use
	
Unit
	Result
	Maximum Allowable Limit

	
	
	
	1002
	

	Butyl benzyl phthalate (BBP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,3
	30

	Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,3
	1,5

	Dibutyl phthalate (DBP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,3
	0,3

	Di-iso-decyl phthalate (DIDP) and di-iso-nonyl phthalate (DINP)
	3%cetic acid
	mg/kg
	<0,6
	9

	Conclusion
	-
	-
	PASS
	-



Poměr povrchu ,který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:
0,4dm2/1kg
Duální látky:
Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady „dvojího užití“.

PFAS látky:
Prohlašujeme, že všechny výše uvedené produkty jsou v souladu s nařízením 40/2025/EU, pokud jde o přítomnost látek PFAS. Tyto látky nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány.
· Do not intentionally contain Per- and polyfluoroalkyl Substances (PFAS), including but not limited to PFOA, PFOS, PFHxS, and related sunstances.
· Do not include PFAS substances in the formulation, production process, or final product composition.

Typy potravin, které jsou určeny pro styk s výše uvedenými produkty:
Veškeré typy potravin – suché, vodnaté, horké, studené, kyselé, mastné, tučné potraviny.

Použití:
Výrobek je vhodný pro styk s potravinami o teplotě od -5°C do 70°C po dobu 2 hodin.
Výrobek je vhodný pro mytí v myčce (až 125 cyklů).

Skladování:
Výrobek se musí skladovat v suchu při teplotě od -5°C do 40°C.
Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením.

Prohlášení o shodě je vystaveno na základě prohlášení výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.



V Kamenickém Šenově 10.8.2026
Miroslav Bajgar 
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