Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550

(informaci o výrobci nebudeme uvádět)

Prohlášení o shodě

Produkt

| Katalogové číslo | Název |
| --- | --- |
| vb001 | Vidlička plastová PS 18 cm bílá light opakovatelně použitel./50ks/2000 |

Prohlašujeme, že výše uvedené výrobky z plastů vyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Výrobky splňují příslušné požadavky stanovené v Nařízení Komise (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Výrobky dále splňují příslušné požadavky Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Výrobky jsou v souladu s těmito směrnicemi:

- 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

- 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

Výrobky jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno.

Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.

Materiálové složení:

Výše uvedené produkty jsou vyrobeny ze 100% virgin polystyrenu (GPPS).

Výrobek je certifikovaný pro opakované použití (až 125 mycích cyklů).

Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.

Migrační testy:

Celková migrace i specifické migrace jsou pod zákonnými limity.

Zkoušky byly provedeny v souladu s nařízením Komise EU č.10/2011.

Celková migrace:

| Overall Migration with 3% Acetic acid for Plastic Materials in Contact with Foodstuffs per Commission Regulation (EU) No.2020/1245/* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Method | With reference to Commission Regulation (EU)No 10/2011 of 14 january 2011 Annex III and Annex V for selection of condition and EN-1186-1 for selection of test method |  |  |
|  | EN 1186-9 aqueous food simulants by article filling method |  |  |
| Test Conditions: | 2 hours at 70°C | (3 Migration) |  |
| Simulant Used: | 3% Acetic Acid (V/V) aqueous Solation |  |  |
| Result(s) (mg/dm2) |  |  |  |
|  | 1001 |  |  |
|  | - Migration | 2.Migration | 3.Migration |
| Trial 1: | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Trial 2: | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Trial 3: | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Average: | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| Conclusion: | Pass |  |  |
| Note(s): | n.d.=not detected |  |  |
|  | °C = degree Celsius |  |  |
|  | mg/kg = miligram per kilogram of foodstuff in contact with |  |  |
|  | mg/dm2 = miligram per square decimetr of foodstuff in contact with |  |  |
| Reporting Limit: Permissible Limit: | 2,5 mg/dm2 |  |  |
|  | 10 mg/dm2 |  |  |
| Remark(s): | - Permissible limit specified by Commission Regulation (EU) No10/2011 of 14 january 2011 with amendments |  |  |
|  | - Analytical tolerance of aqueous simulant sis 2mg/dm2 or12 mg/kg. |  |  |
|  | - Test condition &simulant were specifed by client/according to Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 with amendments |  |  |
|  | - The volume of simulant use dis 0,08 L. |  |  |
|  | - The ratio of surface area to volume ratio is 0,4dm2 per 1 kg of foodstuff in contact with. |  |  |
|  | - Total food contact surface area of whole article is applied is the calculation of the result according to Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 Article 17. |  |  |
|  | - Only food contact surface area of cap, gaskets, stopper or similar sealing article is applied in the calculation of the result. |  |  |

Overall Migration Test for Plastic Materials in Contact with Foodstuffs – Commission Regulation (EU) No.2020/1245

Test Method:                     EN 1186-1:2002 Total Immersion Method

Test Condition:                Vegetable Oil, 2 Hour, 70°C, 3.cycle

| Simulant Used | Unit | Result |  |  | Maximum Allowable Limit (3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1001 |  |  |  |
|  |  | 1 st Migrate | 2 nd Migrate | 3 rd Migrate |  |
| Food contact surface area | dm2 | 0,5 |  |  | - |
| Volume of simulant used | ml | 50 |  |  | - |
| Olive oil | mg/dm2 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| Conclusion | - | PASS |  |  | - |
| Simulant Used | Unit | Result |  |  | Maximum Allowable Limit (3.) |
|  |  | 1002 |  |  |  |
|  |  | 1 st Migrate | 2 nd Migrate | 3 rd Migrate |  |
| Food contact surface area | dm2 | 0,5 |  |  | - |
| Volume of simulant used | ml | 50 |  |  | - |
| Olive oil | mg/dm2 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| Conclusion | - | PASS |  |  | - |

Specifické migrace:

Nejsou obsaženy žádné SML látky (SML (mg/kg) – specifický migrační limit platný pro danou látku, vyjádřený v mg látky na 1kg potraviny).

Specifle Migration of Heavy Metals for Plastic Materials in Contact with Foodstuffs – Commission Regulation (EU) 2020/1245

Test Condition:                3% Acetic acid, 70°C, 2h, 3.cycle

| Parameter | Simulant Use | Unit | Result | Maximum Allowable Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1001 |  |
| Food contact surface area | - | dm2 | 0,4 | - |
| Volume of simulant used | - | ml | 80 | - |
| Aluminium (Al) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 1 |
| Barium (Ba) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 1 |
| Cobalt (Co) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,01 | 0,05 |
| Copper (Cu) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,5 | 5 |
| Iron (Fe) | 3% Acetic acid | mg/kg | <5 | 48 |
| Lithium (Li) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,6 |
| Mangenese (Mn) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,6 |
| Zinc (Zn) | 3% Acetic acid | mg/kg | <3 | 5 |
| Nikkel (Ni) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,02 |
| Antimony (Sb) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,04 |
| Europium (Eu) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,05 |
| Gadolinium (Gd) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,05 |
| Lanthanum (La) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,05 |
| Torbium (Tb) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,05 |
| Sum of Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Lanthanum (La) and Terbium (Tb) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | 0,05 |
| Arsenic (As) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | ND |
| Cadmium (Cd) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,002 | ND(0,002) |
| Chromium (Cr) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | ND |
| Lead (Pb) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | ND |
| Mercury (Hg) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,1 | ND |
| Tungsten Oxide (WO3) | 3% Acetic acid | mg/kg | <0,4 | 0,05 |
| Conclusion | - | - | PASS | - |

Specific Migration of Bisphenol A for Plastic Materials in Contact with Foodstuff – Commission Regulation (EU) 2020/1245

Test Condition:    3%Acetic acid, 2 hours at 70↑8C (3.cycle)

| Parametr | Simulant Use | Unit | Result | Maximum Allowable Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1001 |  |
| Food contact surface area | - | dm2 | 0,4 | - |
| Volume of simulant used | - | ml/g | 0,08 | 0,05 |
|  | 3%cetic acid | mg/l | <0,01 |  |
| Conclusion | - | - | PASS | - |
| Parametr | Simulant Use | Unit | Result | Maximum Allowable Limit |
|  |  |  | 1002 |  |
| Food contact surface area | - | dm2 | 0,6 | - |
| Volume of simulant used | - | ml/g | 0,1 | 0,05 |
|  | 3%cetic acid | mg/l | <0,01 |  |
| Conclusion | - | - | PASS | - |

Specific Migration of Phthalates for Plastic materials in Contact with Foodstuffe – Commission Regulation (EU) 2020/1245

Test Condition:            3% Acetic acid, 2 hours at 70°C (3.cycle)

| Parametr | Simulant Use | Unit | Result | Maximum Allowable Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1001 |  |
| Butyl benzyl phthalate (BBP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,3 | 30 |
| Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,3 | 1,5 |
| Dibutyl phthalate (DBP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,3 | 0,3 |
| Di-iso-decyl phthalate (DIDP) and di-iso-nonyl phthalate (DINP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,6 | 9 |
| Conclusion | - | - | PASS | - |

| Parametr | Simulant Use | Unit | Result | Maximum Allowable Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1002 |  |
| Butyl benzyl phthalate (BBP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,3 | 30 |
| Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,3 | 1,5 |
| Dibutyl phthalate (DBP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,3 | 0,3 |
| Di-iso-decyl phthalate (DIDP) and di-iso-nonyl phthalate (DINP) | 3%cetic acid | mg/kg | <0,6 | 9 |
| Conclusion | - | - | PASS | - |

Poměr povrchu ,který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:

0,4dm2/1kg

Duální látky:

Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady „dvojího užití“.

PFAS látky:

Prohlašujeme, že všechny výše uvedené produkty jsou v souladu s nařízením 40/2025/EU, pokud jde o přítomnost látek PFAS. Tyto látky nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány.

- Do not intentionally contain Per- and polyfluoroalkyl Substances (PFAS), including but not limited to PFOA, PFOS, PFHxS, and related sunstances.

- Do not include PFAS substances in the formulation, production process, or final product composition.

Typy potravin, které jsou určeny pro styk s výše uvedenými produkty:

Veškeré typy potravin – suché, vodnaté, horké, studené, kyselé, mastné, tučné potraviny.

Použití:

Výrobek je vhodný pro styk s potravinami o teplotě od -5°C do 70°C po dobu 2 hodin.

Výrobek je vhodný pro mytí v myčce (až 125 cyklů).

Skladování:

Výrobek se musí skladovat v suchu při teplotě od -5°C do 40°C.

Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením.

Prohlášení o shodě je vystaveno na základě prohlášení výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.

V Kamenickém Šenově 10.8.2026

Miroslav Bajgar